ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СВАРКИ

КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Идентификатор однотипности РД-1-22СОО/С17_

ФИО сварщика _Кандратьев К.А.___

Номер аттестационного удостоверения _ЗСР-2АЦ-012589___

Дата сварки _15.09.21___

| ТУ ОПО |  | ОХНВП п. 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр НД, регламентирующих выполнение сварочных работ |  | ГОСТ 32569-2016 |  |  |
| Способ (комбинация способов) сварки |  | РД |  |  |
| Параметры сварных соединений: |  |  |  |  |
| Основные материалы | 20 |  | Необходимость предвари- тельной наплавки | - |
| Толщина | 6 |  | Назначение наплавки | - |
| Радиус кривизны (диаметр) | 57 |  | Вид наплавки | - |
| Тип шва | С |  | Толщина и ширина ленты, шаг оребрения | - |
| Тип соединения | СШ |  | Площадь поперечного сечения свариваемых элементов | - |
| Вид соединения | ос (бп) |  | Толщина наплавленного (твердого) слоя | - |
| Вид и угол разделки кромок | ≥15 |  | Конфигурация наплавленной поверхности | - |
| Положение при сварке (на- плавке) | Н45 |  | Уровень твердости наплавки | - |
| Необходимость подогрева | Без подогрева |  |  |  |
| Необходимость термообработки | без термообработки |  |  |  |
| Количество и вид плавящихся электродов | - |  |  |  |
| Применение защитных и активирующих флюсов | - |  |  |  |
| Применение импульснодугового процесса | - |  |  |  |

| Количество КСС | 2 | Маркировка КСС (идентификатор КСС и порядковый номер) | РД-1-22СОО/С17/1 РД-1-22СОО/С17/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Способ сборки | На прихватках | Требования к прихваткам | прихватить не менее чем в двух точках; длина прихваток 10-15 мм; высота прихваток 3 мм; прихватку в потолочном положении производить не допускается; смещение кромок должно быть не более 0,5 мм; прихватки выполнять с полным проплавлением корня шва. |
| Сварочные материалы (вид, марка) | Б, УОНИИ 13/55 (Э50А) | Сварочное оборудование (наименование, марка и обозначение (модель, тип)) | БИМАрк-200, А3 |

| Эскиз собранного под сварку соединения | Эскиз выполненного сварного соединения | Порядок выполнения технологических операций |
| --- | --- | --- |
| b = 1,5+0,5 а = 1,0+0,5 | e = 11,0+2 g = 1,5+1,5/-1.0 |  |

Параметры сварки

| № слоя (валика) | Диаметр проволоки (электрода), мм | Напряжение, В | Сварочный ток, А* | Вылет электрода, мм | Скорость подачи проволоки, м/мин | Расход газа, л/мин | Скорость сварки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 2,5 | - | 70-90 | - | - | - | - |
| 3-4 | 3,0 | - | 90-110 | - | - | - | - |

*При вертикальном и потолочном положениях шва ток должен быть уменьшен на 10-20%.

Технологические требования

- Перед сборкой выполнить зачистку до металлического блеска свариваемых кромок на ширину не менее 20 мм с наружной и не менее 10 мм с внутренней стороны.

- Сборку осуществлять в центровочном приспособлении.

- Для прихватки применять электроды диаметром не более 2,5мм.

- Смещение кромок должно быть равномерно распределено по периметру стыка.

- После выполнения прихваток выполнить зачистку от шлаковых включений абразивным инструментом (шлифовальной машинкой).

- Начиная сварку слоя в потолочной части стыка, следует отступить на 10-30 мм от нижней точки.

- После выполнения сварки корневой части шва сварного соединения, выполнить зачистку корня шва от шлаковых включений и брызг абразивным инструментом (шлифовальной машинкой).

- Замки слоев сварного шва должны быть смещены относительно друг друга на 12-18 мм.

- Выполнить сварку заполняющих и облицовочного слоёв шва.

- После сварки шов и прилегающую поверхность труб зачистить от шлака и брызг.

Контроль КСС

| Методы неразрушающего контроля, виды разрушающих испытаний и исследований | Шифры НД, регламентирующих нормы оценки качества | Объем контроля (% или количество образцов) |
| --- | --- | --- |
| Визуальный и измерительный контроль | СТО 9701105632-003-2021, ГОСТ 32569-2016 | 100% |
| Радиографический контроль | ГОСТ 7512-82, ГОСТ 32569-2016 | 100% |
| Испытания на растяжение | ГОСТ 6996-66, тип ХII | 2 |
| Статический изгиб | ГОСТ 6996-66, тип ХXVII | 2 |
| Металлография | ГОСТ 32569-2016 | 1 |

| Разработал: * | ________________ подпись | _Кукушкин К.У._ инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- |
| Сварщик | ________________ подпись | ____ Кандратьев К.А._____ инициалы, фамилия |
| Уполномоченный представитель заявителя | ________________ подпись | _____Кукушкин К.У.______ инициалы, фамилия |
| Член аттестационной комиссии |  | Майоров С.Н. |
|  |  | инициалы, фамилия |

Приложения:

- Сертификат на основной материал__________________________________

- Сертификаты на сварочные материалы_______________________________

* Разрабатывает специалист сварочного производства организации-заявителя, аттестованный не ниже III уровня.